2021年度广西科技进步奖提名公示信息表

| 项目名称 |  |  |  | 工业固废制备优质胶凝材料关键技术及其应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提名单位 |  |  |  | 广西壮族自治区教育厅 |  |  |  |  | 提名等级 |  | 一等奖 |  |  |
| 候选个人 |  |  |  | 陈平，胡曙光，杨义，容北国，刘荣进，明阳，纪友红，邓玉莲，唐小春，潘晓娟，何永佳，韦家崭，胡成，赵艳荣，陆全旗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 候选组织 |  |  |  | 桂林理工大学，武汉理工大学，桂林鸿程矿山设备制造有限责任公司，广西鱼峰水泥股份有限公司，华润水泥技术研发（广西）有限公司，武汉江力新建材设计咨询有限公司，广西贺州市科隆粉体有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  | 本项目属无机非金属材料制造科技领域。 我国正处于工业化大规模快速发展时期，各种工业固废的年排放量高达15亿吨，累计堆存量已超 300 亿吨，目前我国的固废综合利用率不到50%，远低于世界发达国家的水平。其最主要的原因是固废高值利用率低和产品制备生产成本高，这严重制约了固废资源的有效利用和我国的生态文明建设。本项目以广西地区典型大宗工业固废治理为背景，以固废的高值化和建材化应用为目标，进行了深入系统的理论研究，开发了核心装备和关键技术，开展了固废再生产品和工程性能的产业化应用，取得主要技术创新成果如下： 1、无机固废胶凝活性多重协同活化技术。针对工业固废粉体水化胶凝活性低，建筑材料资源化利用率低的难题，综合运用热化学、机械力活化、化学激发和材料组成复合优化等多重协同方法，开发了高温物相重构、颗粒表面改性、价键协同设计、水化产物界面与结构优化的物相-结构-形貌-性能多重耦合调控及胶凝性协同强化技术，有效提高了固废活性，所生产产品的 28d 活性指数达 75%~105%，废渣利用率提高 10%以上，在混凝土中替代水泥比例达30%~40%，攻克了工业固废高效能利用的难题。 2、硬质难磨固废渣低成本高效细化技术。针对立磨超细粉磨适应性差和产能低的难题，研究开发出HLMX立磨高效能粉磨装备与技术，发明了月牙形物料空腔、粉磨-分级一体化和旋风微粉冲击装置，开发了适应不同特性物料的多系列超细粉立磨，其粉体颗粒形貌和级配好，细度在5~150μm、产量在 1~200t/h 范围内方便可调，产能提高10%~25%。针对管磨生产工业固废微细粉难磨、能耗高、效益低的难题，创新管磨机隔仓篦板与料腔、多组环阵列板状结构、新型复合叶片、磨辊和磨盘协同设计、颗粒细度智能在线调控系统，以及生产工艺优化，实现物料的高精度分级分选，细度98%以上在0.1~30μm，提高产量20%~30 %，节电10~20%，产量在1~100t/h范围方便可调。 3、工业固废多元复合高值化应用技术。针对固废再生产品的高值化应用，系统研究了多种工业固废微细粉的胶凝多元复合机制，开发了多种无机固废微细粉生产及其制品绿色制备应用技术，研究开发了高掺量固废微粉混凝土的使用特性和长期耐久性技术，为实际工程应用和推广提供理论指导。以广西典型工业固废钢渣、锰渣、黄磷渣、粉煤灰、煤矸石等，以及石灰石等低品质矿石废料，低成本制备了系列高活性无机固废复合微粉，用其所生产的再生产品、建材制品和混凝土已在各种重点工程应用，取得了良好的经济和社会效益。 形成自主知识产权的固废高值利用关键技术和核心装备，获授权发明专利20件，发表论文40余篇，制订标准2个。成果已在10多个省区和多个国家的85家企业推广应用，累计生产各类优质固废微细粉材料8961万吨，节电 7.2 亿kWh，减排CO2 8423万吨，近三年实现产值 113.8亿元、利税43.2亿元。总体技术水平和主要技术指标达到国际同类技术和产品的领先水平，创造了重大社会生态效益，对促进科技和社会进步具有显著作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要知识产权和标准规范等目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 知识产权 （标准）类别 |  | 知识产权（标准） 具体名称 |  | 国家 （地区） | 授权号 （标准编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号 （标准批准发布部门） |  | 权利人 （标准起草单位） |  | 发明人 （标准起草人） | 发明专利（标准）有效状态 |
| 1 | 发明专利 |  | 氧化钠改性高玻璃相锰渣的制备方法 |  | 中国 | ZL201310469101.9 | 2015-01-20 | 1561820 |  | 桂林理工大学 |  | 陈平、邹小平、刘荣进、韦家崭、赵艳荣、韦怀珺 、姜晗 | 有效 |
| 2 | 发明专利 |  | 一种低收缩污泥陶粒碱激发全矿渣泡沫混凝土板及其制备方法 |  | 中国 | ZL201410464809.X | 2017-01-18 | 2354482 |  | 武汉理工大学 |  | 丁庆军、胡曙光、黄修林、蔡晓娟、黄辉、丁晓歆 | 有效 |
| 3 | 发明专利 |  | 一种基于钢渣-锰渣-赤泥的高抗蚀胶凝材料及其制备方法 |  | 中国 | ZL201811554260.8 | 2021-05-04 | 4398360 |  | 武汉科技大学、武汉江力新建材设计咨询有限公司、桂林理工大学 |  | 陈平、胡成，潘晓娟，汪光风，梁康，赵艳荣，刘荣进 | 有效 |
| 4 | 发明专利 |  | 利用粉煤灰及拜耳法赤泥制备贝利特硫铝酸盐水泥的方法 |  | 中国 | ZL201410215413.1 | 2015-12-30 | 1882958 |  | 桂林理工大学 |  | 陈平、韦怀珺、 赵艳荣、 刘荣进、 黄小青、 韦家崭 | 有效 |
| 5 | 发明专利 |  | 一种利用水淬锰渣-粉煤灰制备加气混凝土的方法 |  | 中国 | ZL201510318563X | 2017-12-12 | 2735106 |  | 桂林理工大学 |  | 韦家崭、陈平、刘荣进、赵艳荣、姜晗、杨胜桂 | 有效 |
| 6 | 发明专利 |  | 一种高强低收缩抗裂路面基层材料 |  | 中国 | ZL201610279382.5 | 2018-05-01 | 2908785 |  | 武汉理工大学 |  | 胡曙光、帕丽达、卡地尔、丁庆军、李彦训、谯理格、徐意、石华、刘勇强 | 有效 |
| 7 | 发明专利 |  | 一种利用工业固态废弃物生产的水泥及其制备方法 |  | 中国 | ZL201710848533.9 | 2018-08-31 | 3057239 |  | 华润水泥（富川）有效公司、华润水泥技术研发（广西）有限公司 |  | 吴有武、崔辰、纪友红、曾荣、覃鹏飞、杨成 | 有效 |
| 8 | 发明专利 |  | 一种矿热炉渣干混砂浆及其制备方法 |  | 中国 | ZL201310638617.1 | 2015-08-19 | 1763050 |  | 桂林理工大学 |  | 陈平、邹小平、刘荣进、韦家崭、赵艳荣、向玮衡、姜晗 | 有效 |
| 9 | 实用新型专利 |  | 粉状物料立式磨粉机 |  | 中国 | ZL2019201950885 | 2019-12-20 | 9793354 |  | 桂林鸿程矿山设备制造有限责任公司 |  | 陆全旗、容北国、范顺利、卢乐民 | 有效 |
| 10 | 软件著作权 |  | 超细矿物掺合料颗粒细度在线监测系统V1.0 |  | 中国 | 2020SR0290048 | 2020-03-25 | 软著登字第5168744号 |  | 桂林理工大学 |  | 明阳、陈平 | 有效 |
| 序号 | 论文名称 |  | 刊名 |  | 作者 | 年卷页码 (xx年xx卷xx页) | 发表时间（年月 日） | 通讯作者（含共同） |  | 第一作者(含 共同) |  | 署名单位 |  |
| 11 | Cr3+、Pb2+在不同水泥水化体系中的固化 |  | 材料科学与工程学报 |  | 何永佳、王文鑫、吕林女、王发洲、胡曙光 | 2018,36(04):530-534+529 | 2018-08-15 | 吕林女 |  | 何永佳 |  | 武汉理工大学 |  |
| 12 | 硅酸盐矿相粉磨机械力化学效应影响因素 |  | 武汉理工大学学报 |  | 朱明、胡曙光 | 2006, 28（11）: 63-66 | 2006-11-15 | 朱明 |  | 朱明 |  | 武汉理工大学 |  |