2021年度广西技术发明奖（科技进步奖）提名公示信息表

| 项目名称 |  |  |  | 高导热电气绝缘材料制备关键技术及应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提名单位 |  |  |  | 广西壮族自治区教育厅 |  |  |  | 提名等级 |  | 科学技术进步奖二等奖、三等奖 |  |  |  |
| 候选个人 |  |  |  | 徐旭、饶保林、于龙英、诸致远、赵跃、夏宇、陈鑫臣、黄业峰、李智、余传柏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 候选组织 |  |  |  | 桂林理工大学、桂林五环电器制造有限公司、苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司、桂林电器科学研究院有限公司、桂林星辰科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  | 本项目属于电气绝缘材料领域。电子电气设备的稳定运行是关系国计民生的大事，电气绝缘材料则是电子电气设备稳定运行的守护神，它不仅要为电子电气设备的关键部件提供绝缘防护，而且要承担传导热量和机械保护的重任，要求电气绝缘材料必须具备高的绝缘、导热及机械强度等性能。 项目在科技部科技人员服务企业行动项目、国家自然科学基金、广西应用基础研究专项等项目的资助下，历经十余年研究，解决了电气绝缘材料高导热与抗冲击的匹配，以及与高绝缘、耐高温等性能协同优化的技术难题，打破了国外公司的技术垄断。主要技术创新有： ①制订了具有技术创新成果的电气绝缘材料热传导性能试验方法国家标准，建立了电气绝缘材料热传导性能的分析检测条件，实现了对超大型空冷发电机组等重大设备使用的绝缘材料的热传导性能的正确的、科学的评判，填补了该领域国内空白。 ②开发了低成本易实施的环氧树脂本征导热性能提升技术，实现了环氧树脂流变加工性、固化物本征热传导性和耐热性的协同提升。其中，高导热灌封胶的导热系数达1.3 W/(m·K)、热变形温度达158℃，相比美国同类产品导热系数和热变形温度分别提高了14%和37 ℃。 ③开发了纳米粉体表面修饰及分散技术，实现了纳米粉体在基体树脂中的单分散，解决了物料流变性能与粉体添加量难以兼顾的难题，为填充型高导热电气绝缘材料的制备提供了重要技术基础。将主绝缘的导热系数提高至0.36 W/(m·K)，155 ℃时的弯曲强度达130 MPa，击穿场强达35 kV/mm，10 kV/mm电场强度下的电寿命不低于1300小时。 ④研制了适用于高导热电气绝缘材料的高效环氧树脂增韧剂，突破了现有技术中固化物的柔韧性与热变形温度、高温性能不能同时兼顾的技术瓶颈。 项目制订国家标准1项，获授权发明专利5项，发表论文20篇。成果在全国绝缘材料行业副理事长单位苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司等企业生产并推广应用于相关民用市场和多项重点武器装备制造，近三年仅两家公司共新增产值超2亿元，为国家经济建设和国防工业做出了重要贡献。其中，高韧性高导热环氧灌封胶经质检部门检测和同行专家鉴定，“关键性能优于国外同类产品”；全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会对项目所制订国家标准的审查结论为“自主制定，达到国际标准水平”，行业权威机构“机械工业电工材料产品质量监督检测中心”根据该标准年均出具具有检验认定资质的检验报告100余份，为我国高导热电气绝缘材料的研制和应用奠定重要基础。项目经济效益和社会效益明显。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要知识产权和标准规范等目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 知识产权 （标准）类别 |  | 知识产权（标准） 具体名称 |  | 国家 （地区） | 授权号 （标准编号） | 授权（标准发布）日期 |  | 证书编号 （标准批准发布部门） |  | 权利人 （标准起草单位） | 发明人 （标准起草人） | 发明专利（标准）有效状态 |
| 1 | 发明专利 |  | 一种干式电力变压器用高导热环氧浇注料及其制备方法 |  | 中国 | ZL201210004265.X | 2013-05-29 |  | 证书号第1204112号 |  | 桂林理工大学 | 饶保林；李小萍 | 授权 |
| 2 | 发明专利 |  | 一种纳米增强高导热多胶粉云母带及其应用 |  | 中国 | ZL201310333917.9 | 2016-09-28 |  | 证书号第2248833号 |  | 桂林理工大学 | 饶保林；韦衍乐；徐旭 | 授权 |
| 3 | 发明专利 |  | 一种聚酯多元醇环氧树脂增韧剂 |  | 中国 | ZL201310333915.X | 2016-07-06 |  | 证书号213671号 |  | 桂林理工大学 | 饶保林；余传柏；徐旭 | 授权 |
| 4 | 发明专利 |  | 一种LED用高导热环氧树 脂复合浇注料的制备方法 |  | 中国 | ZL201510443642.3 | 2017-07-04 |  | 证书号第2539734号 |  | 桂林理工大学 | 徐旭；虞锦洪；陆绍荣 | 授权 |
| 5 | 发明专利 |  | 液晶环氧/蒙脱土共混改性环氧树脂制备复合材料的方法 |  | 中国 | ZL201210151706.9 | 2013-07-24 |  | 证书号第1240129号 |  | 桂林理工大学 | 徐旭；郭栋；刘括；李善荣 | 授权 |
| 6 | 国家标准 |  | 电气绝缘材料热传导性能试验方法 |  | 中国 | GB/T 29313-2012 | 2012-12-31 |  | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 |  | 桂林理工大学、桂林电器科学研究院、中国船舶重工集团第712研究所、山东齐鲁电机制造有限公司、哈尔滨电机厂有限责任公司、苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司、东方电气集团东方电机有限公司、深圳市旭生三益科技有限公司、机械工业北京电工经济技术研究所、哈尔滨电气动力装备有限公司、上海电气电站设备有限公司上海发电机厂 | 饶保林；于龙英；王晓梅；赫兟；郭丽萍；刘亚丽；夏宇；漆临生；居学成、周芩芩；魏景生；祁世发 | 现行 |