2021年度广西技术发明奖（科技进步奖）提名公示信息表

| 项目名称 |  |  |  | 高性能塑料管材制备关键技术及产业化应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提名单位 |  |  |  | 广西壮族自治区教育厅 |  |  |  |  | 提名等级 |  | 二等奖 、三等奖 |  |  |
| 候选个人 |  |  |  | 陆绍荣,苏桂榕,李裕琪,曾燕玲,施存贵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 候选组织 |  |  |  | 桂林理工大学,广西佳利工贸有限公司,广西八桂塑胶有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  | 本项目属于塑料管材技术领域。与传统的金属管和水泥管相比，塑料管材，尤其是聚烯烃塑料管材如PE(聚乙烯)管具有重量轻（仅为金属管的1/6～1/10），耐腐蚀性好，抗冲击和抗拉强度，制造能耗低75%，使用寿命长（达30～50年），无毒，安装简单等独特优点，广泛应用于建筑给排水、城市供水、化工管道系统、城市燃气供应及农田灌溉等领域，但塑料管强度较低、耐老化性差是其主要缺点。 针对这些问题，课题组成员在国家自然科学基金、广西科技计划及南宁市科技计划等基金项目的资助下，对影响高性能塑料管材制备的关键技术进行研究，解决了塑料管材的增强增韧、抗老化、抗菌等的技术难题。主要技术创新如下： (1) 利用超分散剂粉体表面修饰及分散技术，解决了基体树脂与无机粉体界面相容差、分散困难等的技术难题，提高了管材的加工流变性能及产品综合性能。依托该技术制备的碳纤维/石墨烯协同增强塑料管的冲击强度达23.6kJ/m2、拉伸强度达91.7MPa、弯曲强度达125.4MPa。 (2) 提出采用石墨烯/液晶微纤协同增强热塑性塑料管材，通过液晶微纤与石墨烯的网状桥连协同作用，制备具有力学强度高、耐热性好、抗紫外线、耐老化等综合性能优异的聚乙烯塑料管，其环向拉伸强度达23.8MPa，导热系数达0.46W/m·K。 (3) 利用纳米二氧化钛-氧化锌复合粉协同改性竹炭粉，将制备得到的纳米改性竹炭粉与高密度聚乙烯共混，经挤出造粒、注塑制备抗菌、抗老化、绿色环保的聚乙烯塑料管材。解决了现有塑料管易老化，变色、变脆甚至粉化，以及重金属杀菌毒性大的技术难题。 (4) 制定了“普通农业灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材”等10项塑料管材测试的企业标准，填补了国内在电力电缆护套、通讯电缆护套等管材标准测试方法不足的缺陷，补充和完善了多种塑料管材测试的国家标准。 本项目研究共获得授权发明专利 4 件，发表学术论文9篇（其中SCI收录论文 2篇，中文核心7篇），成果登记1项，制定了塑料管材测试企业标准10项。研究成果在广西佳利工贸有限公司、广西八桂塑胶有限公司生产并推广应用，从 2018 年至2020 年两家公司累计新增销售额 15517.20万元，新增利润 489.39万元，新增税收524.48万元，经济及社会效益显著。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要知识产权和标准规范等目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 知识产权 （标准）类别 |  | 知识产权（标准） 具体名称 |  | 国家 （地区） | 授权号 （标准编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号 （标准批准发布部门） |  | 权利人 （标准起草单位） |  | 发明人 （标准起草人） | 发明专利（标准）有效状态 |  |
| 1 | 发明专利 |  | 一种石墨烯/液晶协同增强热塑性塑料管材及其制备方法 |  | 中国 | ZL 201810 104944.1 | 2019-07 -23 | 第3466575号 |  | 桂林理工大学 |  | 陆绍荣,潘露露,李裕琪,徐旭,陆天韵,卢李勤,杨兴卡 | 有效 |  |
| 2 | 发明专利 |  | 碳纤维/石墨烯协同增强增韧的塑料管材及其制备方法 |  | 中国 | ZL 20161081 3560.8 | 2018-12 -21 | 第3189568号 |  | 桂林理工大学 |  | 陆绍荣,杨兴卡,施存贵,卢李勤,李裕琪,徐旭 | 有效 |  |
| 3 | 发明专利 |  | 一种聚乙烯/碳酸钙/剑麻纤维素微晶复合材料的制备方法 |  | 中国 | ZL 20181010 4972.3 | 2019-07 -23 | 第3466576号 |  | 桂林理工大学 |  | 陆绍荣,夏江奇,徐旭,李裕琪,陆天韵,杨兴卡,卢李勤 | 有效 |  |
| 4 | 发明专利 |  | 一种抗老化、抗菌PE管的制备方法 |  | 中国 | ZL 20141015 9526.4 | 2015-10 -21 | 第1820067号 |  | 广西佳利工贸有限公司 |  | 苏桂榕,张德,王瑞平,盘小琴 | 有效 |  |
| 5 | 科学技术成果登记证书 |  | 一种木塑复合材料用润滑剂的制备方法 |  | 中国 | 201697675 | 2016-10 -18 |  |  | 桂林理工大学 |  | 陆绍荣,郭栋,虞锦洪,冼致欣,施存贵 | 有效 |  |
| 6 | 其它标准 |  | 电力电缆护套用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 |  | 中国 | Q/GXJL 05-2019 | 2019-08 -25 |  |  | 广西佳利工贸有限公司 |  | 苏桂榕,李杰,周锡王,黄秉伟,梁世拳,梁枫 |  |  |
| 7 | 其它标准 |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）单壁内螺旋消音管材 |  | 中国 | Q/GXJL 02-2019 | 2019-09 -10 |  |  | 广西佳利工贸有限公司 |  | 苏桂榕,李杰,周锡王,黄秉伟,梁世拳,梁枫 |  |  |
| 8 | 其它标准 |  | 普通农业灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 |  | 中国 | Q/GXJL 10-2019 | 2019-07 -15 |  |  | 广西佳利工贸有限公司 |  | 苏桂榕,李杰,周锡王,黄秉伟,梁世拳,梁枫 |  |  |
| 9 | 其它标准 |  | 通信光缆护套用硬聚氯乙烯（PVC-U）管 材 |  | 中国 | Q/GXJL 08-2019 | 2019-08 -25 |  |  | 广西佳利工贸有限公司 |  | 苏桂榕,李杰,周锡王,黄秉伟,梁世拳,梁枫 |  |  |
| 10 | 其它标准 |  | 碳素增强聚乙烯（PE）单壁波纹管 |  | 中国 | Q/GXJL 09-2019 | 2019-08 -25 |  |  | 广西佳利工贸有限公司 |  | 苏桂榕,李杰,周锡王,黄秉伟,梁世拳,梁枫 |  |  |
| 序号 | 论文名称 |  | 刊名 |  | 作者 | 年卷页码 (xx年xx卷xx页) | 发表时间（年月 日） | 通讯作者（含共同） |  | 第一作者(含 共同) |  | 署名单位 |  |  |
| 11 | A Combined elf-Consistent Method to Estimate the Effective Properties of Polypropylene /Calcium Carbonate Composites |  | Polymers |  | Zhongqiang Xiong , Shaorong Lu, Jinhong Yu，et al | 2018, 10: 101-115 | 2018-01-25 | 陆绍荣，虞锦洪 |  | 熊钟强 |  | 桂林理工大学 |  |  |
| 12 | Enhanced Mechanical and Thermal Properties of Polypropylene/ Cellulose Fibers Composites With Modified Tannic as a Compatibilizer |  | Polymer Composites |  | Jin Yang, Shaorong Lu*,Qiyun Luo，et al | 2018, 39(6): 2036-2045 | 2018-06-30 | 陆绍荣，虞锦洪 |  | 杨瑾 |  | 桂林理工大学 |  |  |